Manual de Procedimientos

para el aseguramiento de la calidad de la propuesta de mejora

Manual de Control de Humedad en la Mezcla

Versión: 1.0

| OBJETIVO | ALCANCE |
| --- | --- |
| Definir el método de toma de humedad y documentar alternativas para controlar la humedad en la mezcla (materia prima), previo al su ingreso en la máquina de sacado rápido | Aplica para la mezcla compuesta de arcilla, arena y limo, usada en la fabricación del ladrillo |
| DEFINICIONES |  |
| - Método de cuarteo: Se toman más o menos 10 Kg de la muestra a evaluar y se divide la muestra en cuatro partes aproximadamente iguales (Véase la figura 1) manteniendo en ellas la composición original. Se toman dos partes opuestas (1 y 3 ó 2 y 4) y se repite el procedimiento hasta obtener la cantidad necesaria del material. - Arcilla fina: Se considera cuando la sumatoria entre % limo y % arena da un máximo de 64%. - Arcilla suelta: Se considera cuando la sumatoria entre % limo y % arena está por encima del 65% - Mezcla: Combinación de ingredientes o componentes, en este caso, de arcilla, limo y arena. |  |

| Proceso de toma de humedad de la mezcla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Descripción | Quien |
| Preparación de la muestra | Se toman 100 a 500g de muestra a analizar, se deposita sobre un recipiente resistente al calor. | Jefe de Calidad |
| Inicio del ensayo | Se coloca en una estufa u horno el recipiente, se deja secar la muestra hasta que la medición del peso de la muestra es constante, a una temperatura no superior a 110°C. | Jefe de Calidad |
| Finalización del ensayo | La operación termina cuando el pesaje de la muestra se vuelve constante con el tiempo. | Jefe de Calidad |
| Cálculo | El contenido de humedad se puede expresar en base seca o húmeda. Los datos se deberán presentar en %, usando las siguientes ecuaciones: % Humedad S= ( mh-msms*100) Donde Humedad S es contenido de humedad en base seca, mh es peso del solido húmedo (g) y ms es peso del solido seco (g). % Humedad H= ( mh-msmh*100) Donde Humedad H es contenido de humedad en base húmeda, mh es peso del solido húmedo (g) y ms es peso del solido seco (g) | Jefe de Calidad |
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | - Guantes de nitrilo - Botas de seguridad con punteras de acero. Las botas en general todas poseen puntera de acero. |  |

| Variables a controlar |  |  |
| --- | --- | --- |
| % Humedad | Límite inferior | Límite superior |
|  | 18% | 20% |
| Dureza | Corroborar que se encuentre en 1.6 kg/cm2 |  |
| Velocidad de la cadena | Promedio |  |
|  | velocidad de 31.5 Hz. |  |

| Control de humedad en la mezcla: Reducción, aumento o control de humedad para alcanzar el objetivo (18% a 20%). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alternativa | Descripción | Uso |
| Secado al aire libre | Exponer la mezcla al aire libre durante un período de tiempo controlado puede ayudar a reducir la humedad. Esto es especialmente cuando el clima se encuentre cálido y seco. Procedimiento: - Verifica que la retroexcavadora esté en buenas condiciones de funcionamiento. - Establece un área de trabajo adecuada para extender la mezcla de arcilla, limo y arena al aire libre. Asegúrate de que el terreno sea lo suficientemente plano y estable. - Descarga la mezcla de arcilla, limo y arena en el área de trabajo al aire libre utilizando la retroexcavadora. Asegúrate de distribuir uniformemente la mezcla en una capa que permita una exposición máxima al aire. - Utiliza la retroexcavadora para extender y nivelar la mezcla de manera uniforme sobre el área de trabajo. Asegúrate de que la capa de mezcla tenga un espesor uniforme. - Deja la mezcla expuesta al aire libre durante un tiempo determinado para permitir que la humedad se evapore. La duración dependerá de las condiciones climáticas y de la humedad inicial de la mezcla. - Si es necesario, utiliza herramientas de medición de humedad para monitorear el contenido de humedad en la mezcla durante el proceso de secado. Asegúrate de que se mantenga dentro del rango objetivo (18% a 20%). - Durante el proceso de secado, puedes utilizar la retroexcavadora para mezclar ocasionalmente la mezcla. Esto promoverá una evaporación más uniforme y evitará la formación de áreas secas o húmedas. - Mantén el área de trabajo libre de contaminantes, como hojas, tierra u otros materiales que puedan mezclarse con la arcilla, el limo y la arena. - Una vez que la mezcla haya alcanzado el nivel de humedad deseado (dentro del rango 18% a 20%), puedes recolectarla para su posterior uso en el proceso de fabricación de ladrillos. | Reducción de humedad |
| Secado en interiores | Secar la mezcla de arcilla, limo y arena en un entorno controlado en interiores, aprovechando una bodega techada, para alcanzar el rango de humedad deseado (18% a 20%) en el proceso de fabricación de ladrillos. Procedimiento: - Verificar que no haya filtraciones de agua en el techo o las paredes. - Asegúrate de distribuir uniformemente la mezcla en una capa que permita una exposición máxima al ambiente interior. - Utiliza los equipos de transporte para extender y nivelar la mezcla de manera uniforme en el suelo de la bodega. Asegúrate de que la capa de mezcla tenga un espesor uniforme. - Deja la mezcla expuesta en la bodega techada durante un tiempo determinado para permitir que la humedad se evapore. La duración dependerá de las condiciones climáticas y de la humedad inicial de la mezcla. - Si es necesario, utiliza herramientas de medición de humedad para monitorear el contenido de humedad en la mezcla durante el proceso de secado. Asegúrate de que se mantenga dentro del rango objetivo (18% a 20%). - Durante el proceso de secado, puedes utilizar herramientas o equipos de mezclado ocasionalmente para promover una evaporación uniforme y evitar la formación de áreas secas o húmedas. - Mantén la bodega libre de contaminantes, como polvo, escombros u otros materiales que puedan mezclarse con la arcilla, el limo y la arena. - Una vez que la mezcla haya alcanzado el nivel de humedad deseado (dentro del rango 18% a 20%), puedes recolectarla para su posterior uso en el proceso de fabricación de ladrillos. | Reducción de humedad |
| Mezclado Controlado | Realizar un mezclado controlado de acuerdo con las especificaciones de la empresa, asegurando que los porcentajes de arcilla, arena, limo y humedad en la mezcla cumplan con los rangos establecidos. Procedimiento: - Determina el tipo de mezcla que se va a preparar (arcilla fina, arcilla suelta o mezcla de producción). - Consulta las especificaciones de la empresa para el tipo de mezcla seleccionado, incluyendo los rangos de porcentaje para arcilla, arena, limo y humedad. - Selecciona las materias primas que cumplan con los porcentajes requeridos para el tipo de mezcla en cuestión. - Mide con precisión las cantidades de arcilla, arena y limo de acuerdo con las especificaciones y los rangos permitidos. - Coloca las materias primas en la mezcladora o agitador y realiza el mezclado inicial a baja velocidad para lograr una distribución uniforme de los componentes. - Si es necesario, mide el contenido de humedad en la mezcla y ajústalo según el rango permitido. Añade o elimina agua según sea necesario. - Aumenta la velocidad de mezclado a un nivel adecuado para garantizar una mezcla completa y uniforme de los componentes. Continúa mezclando hasta que se logre la uniformidad deseada. - Verifica que la mezcla final cumpla con los rangos especificados de arcilla, arena, limo y humedad. Realiza ajustes si es necesario. - Etiqueta la mezcla indicando el tipo y las especificaciones cumplidas. Almacénala de manera adecuada hasta su uso en el proceso de fabricación de ladrillos. Consejos: - Utiliza herramientas de medición de humedad para asegurarte de que la humedad esté dentro de los rangos especificados. - Lleva un registro de las proporciones exactas utilizadas y cualquier ajuste realizado durante el proceso de mezclado. - Asegúrate de que los equipos de mezclado estén limpios y en buen estado de funcionamiento. Especificaciones: Tipo; % Arcilla; % Arena; % Limo; % Humedad. Arcilla Fina; 36% a 50%; 20% a 40%; <25%; <10%. Arcilla Suelta; <30%; 40% a 50%; <30%; <10%. Mezcla de Producción; >34%; 30% a 34%; <30%; < 15%. | Control de Humedad |
| Añadir agua a la mezcla | Añadir agua a la mezcla de arcilla, limo y arena para aumentar el contenido de humedad y ajustarse a las especificaciones requeridas en el proceso de fabricación de ladrillos. Procedimiento: - Determina que la mezcla necesita más humedad para cumplir con las especificaciones requeridas en términos de contenido de humedad. - Asegúrate de que la manguera regadera esté en buenas condiciones y que la boquilla esté ajustada para lograr una pulverización fina y uniforme. - Mide la cantidad actual de mezcla de arcilla, limo y arena que necesitas ajustar. Esto te ayudará a calcular la cantidad de agua que debes agregar. - Comienza a regar la mezcla de manera controlada utilizando la manguera regadera con una pulverización fina. Apunta la boquilla hacia la mezcla y distribuye el agua de manera uniforme sobre toda la superficie. - Mientras riegas la mezcla, asegúrate de mezclarla simultáneamente para que el agua se distribuya de manera uniforme. Puedes usar una pala o herramienta de mezclado adecuada. - Mide la humedad de la mezcla regularmente utilizando herramientas de medición de humedad para asegurarte de que se esté acercando al rango deseado. - Continúa agregando agua gradualmente y mezclando hasta que la mezcla alcance el nivel de humedad requerido. Evita añadir demasiada agua de una sola vez, ya que esto puede resultar en una mezcla excesivamente húmeda. - Después de lograr el contenido de humedad deseado, verifica nuevamente que la mezcla cumpla con las especificaciones. - Etiqueta la mezcla indicando el tipo y las especificaciones cumplidas. Almacénala de manera adecuada hasta su uso en el proceso de fabricación de ladrillos. Consejos: - Ajusta la presión del agua en la manguera para controlar la cantidad de agua que se agrega. - Utiliza una técnica de riego uniforme para evitar la formación de áreas secas o excesivamente húmedas en la mezcla. | Aumento de Humedad |
| Emplear Agregados Húmedos/Secos | Utilizar agregados con una mayor humedad intrínseca en la mezcla de arcilla, limo y arena para aumentar el contenido de humedad y cumplir con las especificaciones requeridas en el proceso de fabricación de ladrillos. Procedimiento: - Determina que la mezcla necesita más humedad/seca para cumplir con las especificaciones requeridas en términos de contenido de humedad. - Asegúrate de que los agregados húmedos/secos estén listos y disponibles. Estos pueden ser arcilla o arena con una mayor/menor humedad intrínseca. - Mide la cantidad de la mezcla de arcilla, limo y arena que necesitas ajustar. Esto te ayudará a calcular la cantidad de agregados húmedos/secos necesarios. - Agrega los agregados húmedos/secos a la mezcla. Distribuye los agregados de manera uniforme en la superficie de la mezcla. - Utiliza equipos de mezclado para mezclar los agregados húmedos/secos con la mezcla existente. Asegúrate de lograr una distribución uniforme y una mezcla completa. - Si es necesario, mide la humedad de la mezcla después de agregar los agregados húmedos/secos. Asegúrate de que se esté acercando al rango deseado. - Continúa agregando más agregados húmedos/secos y mezclando hasta que la mezcla alcance el nivel de humedad requerido. Realiza este proceso de manera gradual para evitar que la mezcla se vuelva excesivamente húmeda. - Después de lograr el contenido de humedad deseado, verifica que la mezcla cumpla con las especificaciones. - Etiqueta la mezcla indicando el tipo y las especificaciones cumplidas. Almacénala de manera adecuada hasta su uso en el proceso de fabricación de ladrillos. | Aumentar/Disminuir la Humedad |
| Variar la Velocidad de la Cadena | Controlar la humedad de la mezcla de arcilla, limo y arena y ajustar la velocidad de la cadena de acuerdo con el porcentaje de humedad para garantizar un proceso de secado rápido eficiente. Procedimiento: - Antes de ingresar la mezcla a la máquina de secado rápido, mide el contenido de humedad. Utiliza instrumentos de medición de humedad para obtener una lectura precisa. - Consulta la tabla de velocidades en función del porcentaje de humedad. Esta tabla te proporciona las velocidades recomendadas para la cadena de transporte. - Ajusta la velocidad de la cadena de acuerdo con el porcentaje de humedad medido. Utiliza los valores de la tabla de velocidades para determinar la velocidad adecuada. - Ingresa la mezcla en la máquina de secado rápido con la velocidad de la cadena ajustada. - Monitorea el proceso de secado rápido para garantizar que la mezcla se esté secando de manera uniforme y eficiente. - Una vez que la mezcla haya pasado por el proceso de secado rápido, mide nuevamente el contenido de humedad para asegurarte de que se encuentre dentro del rango deseado. - Si la mezcla no alcanza el contenido de humedad deseado, ajusta la velocidad de la cadena según la tabla de velocidades. - Después de que la mezcla alcance el contenido de humedad deseado, dirígela a la bodega para su reposo y almacenamiento. % Humedad; Velocidad de la cadena. <15; No definido. 16; 29,7 (No recomendable). 17; 30,1. 18; 30,6. 19; 31,0. 20; 31,4. 21; 31,9. 22; 32,3 (No recomendable). >23; No definido. | Contingencia |